白银银河机械制造有限公司液压支架升级改造

新加工千斤技术要求

一、设备型号及数量：

端头支架： ZFT17500/23/38D      1组

过渡支架： ZFG5600/23/38D       3架

基本支架： ZFY5200/20/38D       17架

二、设备运行环境条件

1、安装地点：           煤矿井下

2、海拔高度：           +950m—+1400m水平

3、环境温度：           2℃～+35℃

4、地震烈度:            地震烈度Ⅶ度

5、湿度：               95%(+25℃)

6、瓦斯等级:          低瓦斯矿井，具有煤尘及瓦斯爆炸危险的巷道内。

三、维修依据标准：

GB 25974.1-2010 《煤矿用液压支架第1部分：通用技术条件》

GB 25974.1-2010 《煤矿用液压支架第2部分：立柱、千斤顶技术条件》

GB 25974.1-2010《煤矿用液压支架第3部分：液压控制系统及阀技术条件》

MT∕T 552-1996 《端头液压支架技术条件》

MT∕T 94-1996  《液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列》

MT 97-1992     《液压支架千斤顶技术条件》

MT∕T 98-2006  《液压支架用软管及软管总成检验规范》

MT986-2006      《矿用U形销式快速接头及附件》

MT985-2006      《立柱、千斤顶密封圈技术条件》

MT827-2005      《煤矿机械液压系统通用技术条件》

MT∕T 587-2011  《液压支架结构件制造技术条件》

MT 419-1995     《阀的压力、流量参数及连接型式、尺寸》

2025版《煤矿安全规程》

GB12361-1990 《钢质模锻件通用技术条件》

MT76-1983 《液压支架用乳化油》

MT/T94-1996《液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列》

MT98-1984《液压支架胶管总成及中间接头组件型式试验规范》

MT/T587-1996《液压支架结构件制造技术条件》

MT/556-1996《液压支架设计规范》

- 技术要求：

- 防腐处理要求

(1)活塞杆直径小于110mm的采用乳白铬+硬铬复合工艺进行防腐处理，严格遵循镀铬工艺规范。先镀乳白铬，厚度控制在30~60μm，确保良好的抗蚀性能；再镀硬铬，厚度根据受力情况调整，机械载荷较轻场景为20~30μm；活塞杆直径大于或等于110mm的采用激光熔覆工艺进行防腐耐磨处理，熔覆层需与基体结合牢固，无起皮、脱落、裂纹等缺陷；熔覆层厚度需根据承载需求控制在合理范围，确保具备良好的防腐、耐磨性能。

（2）缸口装配采用矩形螺纹连接，螺纹加工需精准，螺距、牙型、尺寸偏差需符合设计标准，螺纹表面无毛刺、划痕、滑牙等缺陷，确保连接紧密、受力均匀，可承受装置运行过程中的振动、载荷冲击。

2. 密封要求

千斤密封部件需用全新的聚氨酯材料制品，选用一线品牌（派克、SKF、上海唯万、科隆新材、山西泰宝），确保密封件质量可靠、性能稳定，具备良好的耐磨、耐油、耐腐蚀及抗老化性能，可有效防止液压油泄漏，保障千斤正常运行。

- 通用加工要求

- 千斤所有零部件加工精度需符合设计图纸要求，尺寸偏差、形位公差需控制在允许范围内。（此批千斤中标厂家按原件样品尺寸测绘加工）

- 加工过程中需做好各环节质量检验，重点检查防腐层质量、螺纹精度、密封件装配效果，每道工序检验合格后方可进入下一工序，杜绝不合格部件流入装配环节。

3.加工完成后，千斤需进行整体调试，确保运行灵活、无卡滞，承载能力、防腐性能、密封性能、防松效果均符合要求。

六、质保期

质保期为支架投入使用12个月，质保期内千斤出现漏液、渗液、镀覆层脱落等现象，生产厂家应无条件更换所需配件或更换千斤，并给予技术支持，售后服务人员在接到通知后24小时内必须到矿解决问题。