千斤顶整体修理技术要求

1.所有导向套、各种沟槽（卡环槽、卡键槽、卡簧槽等）、动、静密封带、活塞等内部零件，要清洗干净，检验、维修，密封沟槽熔覆恢复原设计要求或换新，其中导向套镀锌处理，并钝化处理。

2.对可修复的缸体外表面进行喷丸处理：

3.为保证千斤顶进回液密封性能和再制造后的油缸清洁度，所有千斤顶外缸体上进回液接头座、通液管、安全阀座、控制阀座换新，更换的接头座类采用20CrMo材质，通液管采用15CrMo耐腐蚀材质。

4.卡环槽、卡键槽、卡簧槽、止口、螺纹除锈打磨；缸筒螺纹损伤不得超过螺纹高度的一半，损伤超过螺纹高度的一半，换新。锈蚀严重、损坏的按原设计标准补制新件。

5.内进液千斤顶螺纹接头孔抛光除锈，超差或研伤的反向钻孔修复。

6.所有密封更换新件，要求一线品牌（派克、SKF、上海唯万、科隆新材、山西泰宝、优泰科）。

7.千斤顶维修后打维修标记，并在打压试验后做好维修记录及打压试验报告。

8.千斤顶按《GB25974.2-2010 煤矿用液压支架 第2部分 立柱和千斤顶技术条件》进行制造、试验和验收。

9.弯曲或锈蚀非常严重无法修复或无维修价值的，报废处理，补制新件，补制新件表面处理工艺同维修；新制作的千斤顶需满足外部连接尺寸与原旧件保持一致，内部结构按照最新标准要求设计、加工。

10.防腐处理要求

活塞杆直径小于110mm的采用乳白铬+硬铬复合工艺进行防腐处理，严格遵循镀铬工艺规范。先镀乳白铬，厚度控制在30~60μm，确保良好的抗蚀性能；再镀硬铬，厚度根据受力情况调整，机械载荷较轻场景为20~30μm；活塞杆直径大于或等于110mm的采用激光熔覆工艺进行防腐耐磨处理，熔覆层需与基体结合牢固，无起皮、脱落、裂纹等缺陷；熔覆层厚度需根据承载需求控制在合理范围，确保具备良好的防腐、耐磨性能。

11.质保期为支架投入使用12个月，质保期内千斤出现漏液、渗液、镀覆层脱落等现象，生产厂家应无条件更换所需配件或更换千斤并给予技术支持，售后服务人员在接到通知后24小时内必须到矿解决问题。