DWZY1000-2800自移机尾千斤顶

整体修理技术要求

1.自移机尾千斤顶打压介质为液压油。

2.所有导向套、各种沟槽（卡环槽、卡键槽、卡簧槽等）、动、静密封带、活塞等内部零件，要清洗干净，检验、维修，密封沟槽熔覆恢复原设计要求或换新，其中导向套镀锌处理，并钝化处理。

3.对可修复的缸体外表面进行喷丸处理。

4.为保证千斤顶进回液密封性能和再制造后的油缸清洁度，所有千斤顶外缸体上进回液接头座、通液管、安全阀座、控制阀座换新，更换的接头座类采用20CrMo材质，通液管采用15CrMo耐腐蚀材质。

5.卡环槽、卡键槽、卡簧槽、止口、螺纹除锈打磨；缸筒螺纹损伤不得超过螺纹高度的一半，损伤超过螺纹高度的一半，换新。锈蚀严重、损坏的按原设计标准补制新件。

6.内进液千斤顶螺纹接头孔抛光除锈，超差或研伤的反向钻孔修复。

7.所有密封更换新件，要求一线品牌（派克、SKF、上海唯万、科隆新材、山西泰宝、优泰科）。

8.千斤顶维修后打维修标记，并在打压试验后做好维修记录及打压试验报告。

9.千斤顶按《GB25974.2-2010 煤矿用液压支架 第2部分 立柱和千斤顶技术条件》进行制造、试验和验收。

10.弯曲或锈蚀非常严重无法修复或无维修价值的，报废处理，补制新件，补制新件表面处理工艺同维修；新制作的千斤顶需满足外部连接尺寸与原旧件保持一致，内部结构按照最新标准要求设计、加工。

- 11.维修千斤顶活塞杆采用激光熔覆工艺恢复尺寸。

12.质保期为千斤投入使用12个月。质保期内设备出现质量问题，所需配件承修方无偿提供。并给予技术支持，售后服务人员在接到通知后24小时内必须到矿解决问题。