三胺专用滤袋（三层结构）采购技术参数

1、安装位置：热气过滤器370-S-1301AB过滤管
2、热气过滤器S1301AB操作压力0.82MPa，操作温度340°，要求滤袋能耐温400℃
3、过滤管数量：1080支（每台设备540支），立式安装。每支过滤管尺寸¢108x4000mm，见下面附图：

4、滤袋结构：三层制成
（1）里层(保护层)：无碱玻纤、80支无碱连续纤维布，单重：140g/㎡，经过三胺专利配方后整理，耐温：400℃；

（2）中层（过滤层）：80支无碱玻璃纤维和高硅氧纤维复合针刺毡，经过三胺专利配方进行后整理。针刺毡单重≥1150g/㎡、断裂强度≥1750N/50mm，耐温：400℃；

（3）外层（清灰层）：无碱连续滤布、80支无碱玻纤经过三胺专利配方后整理、单重≥600g/㎡、断裂强度≥2000 N/25mm，耐温：400℃；滤袋均用高温缝纫线缝合，并且套为一体和骨架配合好，三层结合后，能耐温400℃，过滤风速≤1.2m/min，设备正常运行时达到：T/CNFAGS14-2024《三聚氰胺》标准的优等级。过滤后的三胺产品色度和浊度都能按照：国家标准(GB):GB/T9567-2016《工业用三聚氰胺》达到合格水准。

- 5、每条滤袋配备三个304不锈钢卡子和两条耐高温扎条。

- 6、滤袋正常运行寿命一年以上。

- 7、系统正常运行产出优等品时间低于12小时。