|  |  |  |  |  |  | 项目 | 13700 |  |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第 1 页 |  |  | 共 7 页 |  |
| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 | 说明 |  | 编制 | 校核 | 审核 |  |  | 日期 |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 2 页 |  | 共 7 页 |  |
| 目 录 第一章 概述 第二章 技术要求 第三章 卖方供货和技术服务范围 第四章 性能保证 第五章 报价书中应包含的技术文件 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 3 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第一章 概述 靖远煤业集团刘化化工有限公司建设一套年产6万吨三聚氰胺装置，本装置反应器中需要催化剂。 本技术规格书适用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目年产6万吨三聚氰胺装置催化剂的采购工作。 载气经过反应器底部吹入催化剂料层内，催化剂受到载气搅动激烈翻动和返混。请投标方（卖方）根据本技术规格书的要求，提供催化剂的报价文件。本技术规格书和卖方提供的报价书将作为招标的依据，卖方须对自己供货的催化剂的技术性能、产品质量负责。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 4 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第二章 技术要求 2.1 装置能力 2.1.1 操作时间 年连续稳定操作时间不小于7200小时。 2.1.2 处理能力 三聚氰胺产量60000t/a,200t/d 2.1.3 操作弹性 正常操作气量的 60%～110%。 2.2 技术要求 反应器中的催化剂通过催化剂加料罐用氮气将催化剂压入反应器中。进反应器中的硅铝胶催化剂规格如下： 项目; 指标. 三氧化二铝(Al2O3) ≥; 40%. 堆积密度Kg/L; 0.95-1.08. 磨耗率≦; 1%. SO42- （质量分数 ) ＜; 0.1%. Cl- （质量分数 ) ＜; 50PPM. Fe2O3 （质量分数 ) ＜; 0.25%. Na2O （质量分数 ) ＜; 0.3%. 灼烧减量% ≤; 2. 粒度合格率% ≥; 90. 比表面积 ㎡/g ＞; 100. 操作压力/设计压力，MPa（G）; 0.9/1.0. 粒度; 小于30um:≤5% 30-125um:≥85%. 催化剂首次装填量385吨。 2.3 工艺流程说明 |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 5 页 |  | 共 7 页 |  |
| 根据370-V-0301排渣量确定对反应器补加新催化剂的量，保持流化床内的催化剂数量。正常生产过程中，通过催化剂加料罐(370-V-0101)用氮气将催化剂压入反应器内。由于旋风分离器对粉尘的捕集能力有限，因此反应器内催化剂会有少量跑损，为保证催化剂的尿素投料负荷在催化剂的承受能力范围内，必须定期向反应器补加催化剂。一般地，每吨三聚氰胺的催化剂消耗约0.5～1.0公斤，因此约每5-10天（根---据催化剂的实际消耗决定）向流化床补加1吨催化剂。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 6 页 |  | 共 7 页 |  |  |
| 第三章 卖方供货和技术服务范围 3.1 供货范围的确定 卖方供货的范围包括： （1）三聚氰胺催化剂。 3.2 技术服务范围 （1）催化剂装填指导； （2）指导开、停车的工程技术服务； （3）负责解答和处理生产中出现的问题； （4）提供催化剂装填及正常操作的操作说明； 3.3 其它需说明的问题 （1）卖方须提供报价产品的主要理化参数，使用说明书。 （2）卖方须保证在第三章给出的各种操作工况下催化剂的性能。 （3）卖方请务必提供技术要求中需要提供的所有数据，因为上述数据将作为施工图设计的依据之一，且将作为业主最终采购的数据之一。 第四章 性能保证 4.1 性能保证基础 催化剂性能保证包括催化剂自身理化参数的保证和操作运行指标保证。催化剂自身理化参数保证基础以卖方产品说明的各项相关指标为依据。运行指标保证是在买方能稳定提供本询价书第二章规定的原料和其它设计条件的情况下,对合同装置进行连续运行至少72小时的性能考核。 4.2 运行性能保证 （1）三聚氰胺装置的处理能力、操作指标、产品质量、床层压降等指标须符合本技术规格书的要求； （2）催化剂的正常使用寿命要求不小于3年； （3）卖方应在其报价文件中提出合同装置的性能保证值。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺催化剂 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 7 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第五章 报价书中应包含的技术文件 5.1 概述 详细说明报价产品的理化参数、使用说明、性能，简要介绍使用业绩及应用情况。 5.2 技术文件 报价书中应表述工艺流程的优化建议和催化剂设置说明,包括但不限于以下内容： （1）说明催化剂型号、贵金属元素含量（质量百分比）。 （2）说明本装置在此工况操作条件下可能产生的其它副反应(包括正常生产和开车情况下) （3）提供催化剂的性能保证值。 （4）提供详细的计算书及说明。 （5）提供报价产品性能检测的技术要求、标准规范； 5.3 其它相关资料 （1）卖方公司的资质文件，类似工程催化剂使用业绩表。 （2）提供其它为正常生产及开车所的资料。 |  |  |  |  |  |