|  |  |  |  |  |  | 项目 | 13700 |  |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第 1 页 |  |  | 共 8 页 |  |
| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 | 说明 |  | 编制 | 校核 | 审核 |  |  | 日期 |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 2 页 |  | 共 8 页 |  |
| 目 录 第一章 概述 第二章 技术要求 第三章 卖方供货和技术服务范围 第四章 性能保证 第五章 报价书中应包含的技术文件 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 3 页 |  | 共 8 页 |  |
| 第一章 概述 靖远煤业集团刘化化工有限公司建设一套 年产6万吨三聚氰胺装置，采用加压气相淬冷技术。 本技术规格书适用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目年产6万吨三聚氰胺装置熔盐的采购工作。 通过熔盐泵将熔盐槽内的熔盐送入熔盐炉，在熔盐炉内加热到420～440℃的熔盐去反应器。请投标方（卖方）根据本技术规格书的要求，提供熔盐的报价文件。本技术规格书和卖方提供的报价书将作为招标的依据，卖方须对自己供货的熔盐的技术性能、产品质量负责。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 4 页 |  | 共 8 页 |  |
| 第二章 技术要求 2.1 装置能力 2.1.1 操作时间 年连续稳定操作时间不小于7200小时。 2.1.2 处理能力 三聚氰胺产量60000t/a,200t/d 2.2 技术要求 熔盐槽（370-V-1701）里的熔盐在370-P-1701AB的推动下，先进入370-F-1701进行加热，加热后温度为420～440℃的熔盐去反应器（370-R-1101）内的加热盘管，给反应提供热量。熔盐具体质量指标如下： 熔盐主要组成 内容; 质量分数; 组分. 硝酸钾; wt%; 53. 硝酸钠; wt%; 7. 亚硝酸钠; wt%; 40. 硝酸钠（技术标准GB/T4553-2016熔盐型标准的优等品）（熔盐型） 项目; 优等品. 硝酸钠（NaNO3），w/﹪≥; 99.9. 水分w/﹪≤; 0.2. 水不溶物w/﹪≤; 0.004. 氯化物（NaCl）w/﹪≤; 0.01. 亚硝酸钠（NaNO2），w/﹪≤; -. 碳酸钠（Na2CO3），w/﹪≤; 0.01. 硝酸钙（Ca（NO3）2），w/﹪≤; 0.01. 硝酸镁（Mg（NO3）2），w/﹪≤; 0.01. 铁（Fe），w/﹪≤; 0.001. 注：产品中铵盐（以NH4计）、硼（B）含量不应检出，产品不加防结块剂。 硝酸钾（技术标准GB1918-2021）（熔盐型） 项目; Ⅰ类（熔盐用）指标. 硝酸钾（KNO3）(以干基计)，w/﹪≥; 99.8. 水分w/﹪≤; 0.10. 水不溶物w/﹪≤; 0.01. 氯化物（以Cl计）w﹪≤; 0.01. 硫酸盐（以S04计）w/﹪≤; 0.005. 碳酸盐（以CO3计）w/﹪≤; 0.01. 铁（Fe）w/﹪≤; 0.003. 钙（Ca）w/﹪≤; 0.001. 镁（Mg）w/﹪≤; 0.001. 钡（Ba）w/﹪≤; 0.001. 锌（Zn）w/﹪≤; 0.001. 锰（Mn）w/﹪≤; 0.001. 铜（Cu）w/﹪≤; 0.001. 镉（Cd）w/﹪≤; 0.001. 铬（Cr）w/﹪≤; 0.001. 铅（Pb）w/﹪≤; 0.001. 注：产品中铵盐（以NH4+计）含量不应检出，产品不加防结块剂。 亚硝酸钠（技术标准GB/T2367-2016中的优等品） 项目; 优等品. 亚硝酸钠(NaNO2)（以干基计）,w/﹪≥; 99.0. 硝酸钠（以干基计）,w/﹪≤; 0.8. 氯化物（NaCl）(以干基计),w/﹪≤; 0.05. 硫酸盐（以S042-计）,w/﹪≤; 0.03. 水不溶物（以干基计）,w/﹪≤; 0.05. 水分,w/﹪≤; 1.4. 铁（Fe）w/﹪≤; 0.001. 产品不加防结块剂 熔盐槽总容量为135m3 ，熔盐第一次添加量为264吨。 2.3 工艺流程说明 |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 6 页 |  | 共 8 页 |  |
| 熔盐槽（370-V-1701）里的熔盐在370-P-1701AB的推动下，先进入370-F-1701进行加热，加热后温度为420～440℃的熔盐去反应器（370-R-1101）内的加热盘管，给反应提供热量，从370-R-1101出来的熔盐去载气预热器（370-E-1101）给进入反应器的载气加热，从370-E-1101出来的熔盐直接返回熔盐槽（370-V-1701）。当熔盐温度超过450℃，其中的NaNO2易分解，导致熔盐品质差，熔点上升。因此一般工况下，熔盐出370-F-1701的温度不宜超过450℃。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 7 页 |  | 共 8 页 |  |  |
| 第三章 卖方供货和技术服务范围 3.1 供货范围的确定 卖方供货的范围包括： （1）三聚氰胺熔盐。 3.2 技术服务范围 （1）熔盐装填指导； （2）指导开、停车的工程技术服务； （3）负责解答和处理生产中出现的问题； （4）提供熔盐装填及正常操作的操作说明； 3.3 其它需说明的问题 （1）卖方须提供报价产品的主要理化参数，使用说明书。 （2）卖方须保证在第三章给出的各种操作工况下熔盐的性能。 （3）卖方请务必提供技术要求中需要提供的所有数据，因为上述数据将作为施工图设计的依据之一，且将作为业主最终采购的数据之一。 第四章 性能保证 4.1 性能保证基础 性能保证包括熔盐自身理化参数的保证和操作运行指标保证。熔盐自身理化参数保证基础以卖方产品说明的各项相关指标为依据。运行指标保证是在买方能稳定提供本询价书第二章规定的原料和其它设计条件的情况下,对合同装置进行连续运行至少72小时的性能考核。 4.2 运行性能保证 （1）熔盐符合本技术规格书的要求； （2）熔盐的使用寿命要求不小于10年； （3）卖方应在其报价文件中提出合同装置的性能保证值。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺熔盐 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 8 页 |  | 共 8 页 |  |
| 第五章 报价书中应包含的技术文件 5.1 概述 详细说明报价产品的理化参数、使用说明、性能，简要介绍使用业绩及应用情况。 5.2 技术文件 报价书中应表述工艺流程的优化建议和熔盐设置说明,包括但不限于以下内容： （1）说明熔盐的具体成分。 （2）说明本装置在此工况操作条件下可能产生的其它副反应(包括正常生产和开车情况下) （3）详细说明本装置在各种工况操作条件下可能产生的异常情况(包括正常生产、开车情况下、熔盐使用初期和末期)。 （4）提供熔盐的性能保证值。 （5）提供详细的计算书及说明。 （6）提供报价产品性能检测的技术要求、标准规范； 5.3 其它相关资料 （1）卖方公司的资质文件，类似工程使用业绩表。 （2）提供其它为正常生产及开车所需的资料。 |  |  |  |  |  |