白银银河机械制造有限公司液压支架

千斤顶整体修理技术要求

一、设备型号：

端头支架： ZFT14000/22/35D

二、设备运行环境条件

1、安装地点：           煤矿井下

2、海拔高度：           +950m—+1400m水平

3、环境温度：           2℃～+35℃

4、地震烈度:            地震烈度Ⅶ度

5、湿度：               95%(+25℃)

6、瓦斯等级:          低瓦斯矿井，具有煤尘及瓦斯爆炸危险的巷道内。

三、依据标准：

GB 25974.1-2010 《煤矿用液压支架第1部分：通用技术条件》

GB 25974.1-2010 《煤矿用液压支架第2部分：立柱、千斤顶技术条件》

GB 25974.1-2010《煤矿用液压支架第3部分：液压控制系统及阀技术条件》

MT∕T 552-1996 《端头液压支架技术条件》

MT∕T 94-1996  《液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列》

MT 97-1992     《液压支架千斤顶技术条件》

MT∕T 98-2006  《液压支架用软管及软管总成检验规范》

MT986-2006      《矿用U形销式快速接头及附件》

MT985-2006      《立柱、千斤顶密封圈技术条件》

MT827-2005      《煤矿机械液压系统通用技术条件》

MT∕T 587-2011  《液压支架结构件制造技术条件》

MT 419-1995     《阀的压力、流量参数及连接型式、尺寸》

2025版《煤矿安全规程》

GB12361-1990 《钢质模锻件通用技术条件》

MT76-1983 《液压支架用乳化油》

MT/T94-1996《液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列》

MT98-1984《液压支架胶管总成及中间接头组件型式试验规范》

MT/T587-1996《液压支架结构件制造技术条件》

MT/556-1996《液压支架设计规范》

四、技术要求：

1.所有导向套、各种沟槽（卡环槽、卡键槽、卡簧槽等）、动、静密封带、活塞等内部零件，要清洗干净，检验、维修，密封沟槽熔覆恢复原设计要求或换新，其中导向套镀锌处理，并钝化处理。

2.对可修复的缸体外表面进行喷丸处理：

3.为保证千斤顶进回液密封性能和再制造后的油缸清洁度，所有千斤顶外缸体上进回液接头座、通液管、安全阀座、控制阀座换新，更换的接头座类采用20CrMo材质，通液管采用15CrMo耐腐蚀材质。

4.卡环槽、卡键槽、卡簧槽、止口、螺纹除锈打磨；缸筒螺纹损伤不得超过螺纹高度的一半，损伤超过螺纹高度的一半，换新。锈蚀严重、损坏的按原设计标准补制新件。

5.内进液千斤顶螺纹接头孔抛光除锈，超差或研伤的反向钻孔修复。

6.所有密封更换新件，要求国内一线品牌。

7.千斤顶维修后打维修标记，并在打压试验后做好维修记录及打压试验报告。

8.千斤顶按《GB25974.2-2010 煤矿用液压支架 第2部分 立柱和千斤顶技术条件》进行制造、试验和验收。

9.弯曲或锈蚀非常严重无法修复或无维修价值的，报废处理，补制新件，补制新件表面处理工艺同维修；新制作的千斤顶需满足外部连接尺寸与原旧件保持一致，内部结构按照最新标准要求设计、加工。

10.防腐处理要求

活塞杆采用激光熔覆工艺进行防腐耐磨处理，熔覆层需与基体结合牢固，无起皮、脱落、裂纹等缺陷；熔覆层厚度需根据承载需求控制在合理范围，确保具备良好的防腐、耐磨性能。

11.质保期为支架投入使用18个月，质保期内千斤出现漏液、渗液、镀覆层脱落等现象，生产厂家应无条件更换所需配件或更换千斤并给予技术支持，售后服务人员在接到通知后24小时内必须到矿解决问题。