一、总体维修要求

所有待修立柱、千斤顶全部进行全拆解、彻底检修、缺陷修复、全新换密封、防腐涂装、压力试验、建档留存。维修后外观完好、动作灵活、无渗漏、无卡滞，各项性能参数达到原厂出厂标准，满足井下综采工作面长期稳定运行要求。

二、拆解与基体修复技术要求

1、全部立柱、千斤顶彻底拆解，清除内部煤泥、油污、锈蚀、杂质，逐件检查缸体、活塞杆、导向套、等零部件完好情况。

2、筒体、外缸非配合表面采用机械抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级，彻底清除氧化皮、锈蚀、旧漆层、油污。

3、针对筒体表面凹凸不平、磕碰凹坑、磨损凸起、锈蚀麻点等缺陷，必须进行打磨、找平、精修处理，保证筒体表面平整光滑，无明显凹凸、毛刺、破损，修复后表面平整度满足涂装及现场使用要求。

4、缸筒内壁、活塞杆配合面精细检查，轻微划痕、拉伤进行抛光修复；超差缺陷按规范修复或更换，确保配合精度、密封贴合度达标，无内泄隐患。

5、重点检查活柱、活塞杆表面镀铬层完好状态，逐根外观目视+手感精细检测：镀铬层完整、无脱落、无起皮、无深度划痕、无锈蚀麻点的合格工件，可直接清理后复用；存在脱铬、起皮、划伤、拉伤、锈蚀、裂纹等缺陷的活塞杆、活柱，必须彻底打磨除锈、打磨平整后重新镀铬处理，镀铬层厚度、硬度、附着力符合原厂标准及矿用检修规范，镀铬后抛光精修，保证表面光滑、密封配合精度达标，杜绝使用缺陷活柱、活塞杆。

6、所有螺纹、连接槽、安装配合面无变形、无损伤，保证零部件装配互换性。

三、表面防腐涂装技术要求

1、基体抛丸、找平、清理合格后，方可开展涂装作业，涂装前表面干燥、无粉尘、无油污、无锈蚀。

2、整机筒体及外露结构件统一喷涂：一层专用底漆 + 一层红色防锈面漆，漆膜均匀、附着力强，无流挂、漏喷、起皮、气泡、开裂等缺陷。

3、漆膜覆盖完整，边角、焊缝、凹凸修复位置重点补涂，确保全覆盖防腐；严禁漏涂、薄涂，保证井下潮湿、淋水环境下长效防锈防腐。

四、密封系统更换技术要求

1、本次维修密封件全部更换全新件，旧密封一律作废处理，严禁复用旧密封、翻新密封。

2、所有密封件必须选用国内一线品牌，适配ZFY4800/16/30支架原厂规格型号，材质耐乳化液、耐磨损、耐高低压、抗老化，符合煤矿井下矿用标准。

3、密封装配严格按照装配工艺执行，装配前彻底清洁密封槽、缸体、活塞杆配合面，无杂质、无毛刺；密封安装无挤压、无扭曲、无损伤，装配间隙合规，杜绝装配隐患。

4、导向环、挡圈、组合密封成套匹配安装，保证密封系统整体稳定性，杜绝窜液、渗漏、内泄故障。

五、整体装配技术要求

1、所有零部件清洗干净、检验合格后方可装配，装配顺序规范，紧固件紧固到位，力矩合规。

2、立柱、千斤顶伸缩动作顺畅，无卡滞、无抖动、无偏磨，行程全程到位，伸缩灵活可靠。

3、各连接部位、销轴、限位结构装配到位，配合间隙合理，满足设备运行及受力要求。

六、打压试验与检验要求

1、整机装配完成后，逐根进行空载动作试验、低压试运行、额定高压保压试验，严禁批量抽检、漏试。

2、试验介质采用合格矿用乳化液，按照设备额定工作压力进行升压、保压试验，保压时间、压降标准符合煤矿检修规范。

3、试验标准：整机无外渗漏、无窜液、无泄压、无异常异响；动密封、静密封点位无滴漏，保压稳定，压降值符合规范要求。

4、所有立柱、千斤顶必须单独建立打压试验记录台账，详细记录设备编号、维修日期、试验压力、保压时间、试验结果、检验人员、试验日期，台账字迹清晰、数据真实可追溯，随竣工资料一并交付。

七、质量验收与质保要求

1、所有维修设备外观、结构、密封、动作、打压试验全部合格后方可出厂交付。

2、质保期为正式安装投入使用12个月，质保期内出现密封渗漏、防腐起皮、设备动作异常等维修质量问题，维修方无条件免费返修、更换配件。

八、资料交付要求

设备交付时同步提供：设备维修清单、零部件更换清单、全套打压试验原始记录、密封件品牌合格证及质量证明资料，做到一设备一档案，资料齐全可追溯。