防灭火材料采购技术规格书

一、材料名称、型号

| ## 序号 | ## 物资名称 | ## 规格型号 | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 防灭火材料 |  | ## 吨 | ## 41 |
| ## 2 | ## 凝胶灭火剂 |  | ## Kg | ## 50000 |

- 二、技术要求及技术参数

- 注：所有“*”项为关键性能必须满足，不允许偏离，且须提供第三方检测报告。

（一）防灭火材料

1.技术要求

（1）基础性能：必须为常温化学自发泡型产品，实现无机材料化学自发泡及常温固化，避免传统聚氨酯类及树脂类充填材料反应过程放热量大、安全隐患高的问题。材料使用成本低、安全性好，符合轻质、密封、高效、环保的要求。特别适用于井下上、下隅角、采空区、冒顶区等与煤层环境下的破碎区、空峒区以及漏风通道的充填封堵。

（2）扩散性好：混合液初始粘度低，可以在采空区堆积态煤岩体环境下长距离压注扩散，在采空区环境下具备良好的扩散能力。。

（3）堆积性好：利用材料化学反应发泡膨胀力，在开放空间或采空区环境下要有良好的扩散堆积性能。

*（4）材料成分安全性高：成分为无机材料，须提供材料成分的第三方检验报告。

*（5）常温反应：化学发泡过程及泡沫固化过程放热量低，反应前后温升不超3℃。须提供第三方的检验报告。

*（6）阻燃性能好、热稳定性好：最终形成的固态泡沫具备不燃的基本特性,耐受火焰灼烧和高温烘烤，不燃烧、不助燃、不坍塌、无胶合。须提供第三方的检验报告。

（7）气密封堵性能优：固化后的无机泡沫体闭孔率高，透气率低，不开裂，高效封堵；

*（8）轻质抗压：单吨材料无机泡沫体充填体积大于10m³，密度低，且具有一定的抗压强度，须提供第三方检测报告；

*（9）产品高温下产烟毒性危险等级属于准安全等级最高级别，须提供第三方的检验报告。

*（10）对水质无污染，化学需氧量及废水中悬浮物、铁、锰符合《煤炭工业污染物排放标准》，须提供第三方的检验报告。

2.技术指标

| ## 序 号 | ## 项 目 | ## 指 标 |
| --- | --- | --- |
| ## *1 | ## 发泡形式 | ## 化学自发泡 |
| ## *2 | ## 干表观密度 | ## ≤110kg/m3 |
| ## *3 | ## 材料成分 | ## 无机材料 |
| ## *4 | ## 发泡时长 | ## ≤30s |
| ## *5 | ## 固化泡沫收缩率 | ## ≤2% |
| ## *6 | ## 固化时间 | ## ≤120s |
| ## *7 | ## 最高温升 | ## ≤3℃ |
| ## *8 | ## 泡沫自由堆积倾角 | ## ≥30° |
| ## *9 | ## 阻燃、抗静电性能 | ## 不燃，抗静电 |
| ## *10 | ## 抗压强度 | ## >0.3MPa |
| ## *11 | ## 金属腐蚀性 | ## 无腐蚀性 |

（二）凝胶灭火剂

1.技术要求

（1）基础性能：能在采空区或顶板破碎带裂隙内扩散堆积，具备一定的堆积性以及良好的粘附性，能够在浮煤表面及裂隙之间形成一层致密、高含水的凝胶保护层，具有优越的吸热降温、隔氧冷却功能，胶体浓度达到一定程度以后还可以充填封堵，达到堵漏风的性能起到显著的防灭火效果。

*（2）吸水倍率高：形成的凝胶体吸水倍率50倍以上；

（3）固水性好：最短数秒内即可将常态水鳌合成水凝胶，具备良好的固水特性，水凝胶自然条件下不析出液体水，呈整体胶体状不分层，在采空区内呈长久保水状态；

（4）降温效果好：能在浮煤表面及裂隙间形成一层致密、高含水的凝胶保护层，能够起到吸热降温、隔氧冷却作用；

（5）热稳定性好：水凝胶可以耐受1000℃以上的高温不坍塌，不融化；

（6）具备一定的充填堵漏效果：高粘度水凝胶类似固体，粘结性好，可以充填漏风裂隙；

（7）安全性高：游离水被水凝胶纤维固结在一起，遇到高温明火时不会出现急剧汽化现象，可杜绝水煤气爆炸危险；

（8）成胶速度可调：成胶时间可在10s到120s之间调节，可针对不同现场条件针对性调整；

*（9）材料成分安全性高，主体成分为无机材料。须提供材料主体成分的第三方检验报告。

*（10）对水质无污染，化学需氧量及废水中悬浮物、铁、锰符合《煤炭工业污染物排放标准》，须提供第三方的检验报告。

# 二、技术指标

| ## 序 号 | ## 项 目 | ## 指 标 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 外观 | ## 白色颗粒状粉末 |
| ## 2 | ## 添加比例 | ## 0.5-2% |
| ## 3 | ## 胶凝时间 | ## 10～120s可调 |
| ## *4 | ## 粒度 | ## 60目筛余＜5% |
| ## 5 | ## 自然堆积密度 | ## 0.78～1.16g·cm3 |
| ## *6 | ## 吸水倍率（纯净水） | ## ≥50倍 |
| ## *7 | ## 胶体失水速度 | ## ＜0.2/100 g/g·h |
| ## *8 | ## 材料成分 | ## 主体成分为无机材料 |
| ## *9 | ## 最高温升 | ## 无温升 |
| ## *10 | ## 金属腐蚀性 | ## 无腐蚀性 |
| ## *11 | ## 阻燃、抗静电性能 | ## 不燃，抗静电 |

三、商务及其他要求

（1）资质要求：供应商须是在中华人民共和国境内正式注册的独立法人，具有合法有效的营业执照；

（2）业绩要求：

1）供应商近三年（2022 年 5 月 1 日至今）至少具有两项类似项目供货业绩（以中标/成交通知书/合同原件以及相对应的增值税发票扫描件为依据，并加盖公章）；

（3）财务要求：*****;

（4）信誉要求：供应商未被纳入“信用中国”网站（网址：

www.creditchina.gov.cn）公布的失信名单；须提供“信用中国”查询报告书或查询结果截图，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

（5）其他要求：

1）本次采购不接受联合体和代理商响应；

2）投标人必须是煤自燃防治领域防灭火材料专业生产制造商，具备综合方案设计、专业技术指导和施工交付服务能力，具有煤自燃防治方向省部级（或国家级行业协会一等奖）获奖经历，具有专业的交付团队；

3）供货前与应用单位签订技术服务协议，技术服务团队牵头人资格须为A+级安全学科防灭火专家，在服务合同期内按买受人工作要求及时到现场进行技术交流与指导，对煤层自然发火防治达到的效果进行评价。