不饱和树脂技术要求

| 检验项目 | 单位 | 参考结果 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 褐色或淡黄色 | 目测 |
| 酸 值 | mgKOH/g | 18.9 | GB/T7193-2008 |
| 粘度 | Pa. s/25℃ | 0.73 | GB/T7193-2008 |
| 凝胶时间 | min | 1'53" | GB/T7193-2008 |
| 峰 值 | ℃ | 119 | GB/T7193-2008 |
| 峰 时 | min | 5’05” | GB/T7193-2008 |
| 固体含量 | 岩 | 66.5 | GB/T7193-2008 |
| 热稳定 | h/80℃ | >24h | GB/T3845-2005 |
| 抗压 | MPa | 67.4 | GB/T7193-2008 |
| 凝胶配比 | mgKOH/g | 18.9 | GB/T7193-2008 |
| 外观 | Pa. s/25℃ | 0.73 | GB/T7193-2008 |
| 凝胶配比 | 树脂:100g 二甲0.3g BPO1g/25℃ |  |  |