芳纶胶带技术要求：

（1）选用芳纶阻燃输送带，胶带型号 2500S DPP-1000型带厚：22mm±0.5mm，胶带阻燃抗静电；胶带型号4000S DPP-1200型带厚：23.5mm±0.5mm，胶带阻燃抗静电。

（2）芳纶胶带芳纶纤维采用厂家为帝人公司产品，提供原产地证明及进货报关证明。

（3）芳纶胶带成品表面每隔100m内有一个字体高度不小于20mm的永久性标志，包括煤安标志、规格型号等信息。

（4）每50米安设一个电子身份信息标签（RFID）,芯片协议满足EPC Class Gen2或ISO18000-63要求，频率范围860MHz-960MHz，EPC及TID编码全球唯一，全服务周期内可识别可跟踪。

（5）随货带第三方检测报告 。

质量保证期

芳纶胶带质保期为2年。质量保证期内，胶带或接头出现严重损伤、拉伸、起泡、脱层、龟裂、开裂、芳纶断裂、接头损坏等异常现象，供方在36小时内赶赴现场进行处理，需方认定胶带无法正常使用时，则供方免费进行更换。