树脂技术要求

外观：褐色液体

检验标准：GB/T2895-2008、GB/T7193-2008

凝胶时间：4分10秒

热稳定：≥24小时

抗压：60Mpa以上