过氧化二苯甲酰(BPO)技术要求

干品含量：≥96%

水份含量：20-30%

总氯量：≦0.3%

外观：白色粉末状