滚筒包胶技术标准

1、技术标准：

MT/T962-2019《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》

MT/T113-2005《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

2、标准内容：

2.1外观平整，没有影响使用的明疤，气泡，裂痕和缺胶。

2.2铸胶滚筒物理机械性能：

2．2.1铸胶滚筒的拉伸强度不小于15MPa

2.2.2铸胶滚筒的拉断伸长率应不小于250％

2.2.3铸胶滚筒的邵氏硬度60～75SHA0

2.2.4铸胶滚筒的磨耗量应不大于160mm3

2.2.5铸胶滚筒的包覆层经过70℃、168h热空气老化后拉伸强度变化率应为﹣25％～＋25％，拉断伸长率变化率应为﹣25％～＋25％

2.2.6铸胶滚筒与金属筒体的剥离强度应不小于9.8kN/m

2.3阻燃性能

铸胶滚筒的阻燃性能

单位：秒

| 项目 | 有焰燃烧时间平均值 | 有焰燃烧时间最大值 | 无焰燃烧时间平均值 | 无焰燃烧时间最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷灯燃烧试验 | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 30 |
| 酒精灯燃烧试验 | ≤ 6 | ≤ 12 | ≤ 20 | ≤ 60 |

2.4导电性能

铸胶滚筒的包覆层上、下两个表面的表面电阻算数平均值均应不大于3.0×108Ω。